## Slide 1: Estudo da Cementação no aço super C1
Materiais de Construção Mecânica I
Por André Ferreira e João Galante
Notes: Aumentar dureza e resistencia ao desgaste superficial, nucleo ductil e tenaz.
A resiliencia é a capacidd d absorver energia mec em regime elastico, ou seja conseguir restituir a Emec absorvida.Tenacidd Etotal plastica + elastica q o mat pode absorver ate rotura
Dcritico – dmax para qe no nucleo haja 50% martensite
Durezacritica – dureza minima do aço depende de %C que corresponde a haver 50% Mart

## Slide 2: Super C1 (F. Ramada)
Aço não ligado, hipoeutectóide, extra-macio
Aço de construção (corte fácil)
Com pequena quantidade de manganês (≤ 1.20%)
Notes: Qto mais tempo em tª de austenitização, mais os graos de austenite crescem. A perlite e a ferrite formam se nas juntas de grao (dificulta nucleaçao de), ptt quantos menos graos houver, menos juntas entre eles há, e ptt mais dificil é formar se perlite e ferrite, e portanto a formaçao de martensite toma preferencia
Ter composição hipereutectoide à superficie ate 1.1%C

## Slide 3: Cementação
Aumento do teor em carbono à superfície.
Reação química, a temperatura superior a AC3.
Aumento da dureza à superfície após têmpera.
“Granulado Durferrit 6”.

## Slide 4: Estudo do material Fornecido
Medição da dureza.
Ensaio | Dureza obtida(HB)
1 | 222
2 | 217
3 | 227

## Slide 5: Tratamento Térmico
Provete 1
Provete 2
Notes: Falar do Durferrit 6, camadas superiores a 0.6mm.
Tempera direta só é recomendada p/ aços de granulação fina

## Slide 6: Microestrutura
1 – Ferrite (a branco)
2 – Perlite (a negro com textura rugosa)
3 – Aglomerados de sulfuretos de manganês (a escura, com mancha acastanhada à volta e
indentação)

## Slide 7: Previsões:

## Slide 8: Resultados:
Ensaio | Distância (mm) | Dureza obtida(HRC)
1 | 0.05 | 66.6
2 | +0.15 | 59.2
3 | +0.10 | 47.9
4 | +0.10 | 39
5 | +5 | 217 (HB)
Provete 870ºC

## Slide 9: Resultados:

## Slide 10: Discussão:
Notes: Parte da qeda é devido à penetraçao da tempera a outra da profundidd de cementação. Grao fino, tb so teve 1h em temp d cementação, penetração de tempera mto peqena.
Dureza critica (50% mart. é 300HV)
Profundidade de tempera apos cementação (66HRC valor teorico – 9 HRC  430 HV)
Curva em u sem cementação começaria nos 450 HV

## Slide 11: Conclusões:
Aumento da %C à superfície e correspondente dureza após têmpera;
Interior pouco duro (217 HB);
Próximo trabalho ter atenção ao cemento, e tempo de cementação aconselhados.

## Slide 12: Agradecemos a atenção,
O Grupo M11.53:
André Ferreira
João Galante
Outros agradecimentos:
Eng. Jorge Lino
Emilia do Rosário Rocha Soares
Eng. Lucas Filipe da Silva